国家标准《沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额》

编制说明

《沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额》编写组

2012.3.2  北京

一、任务来源

国家标准《沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额》由国家发改委、工信部和中国建筑材料联合会提出，中国建筑防水协会负责制定，经国标委（《关于下达《专用校车系列型谱》等58项国家标准制修订项目计划的通知》国标委综合[2012]37号）批准制订，计划号为20120049-Q-469。

本标准由主编单位—中国建筑防水协会与中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院、北京东方雨虹防水技术股份有限公司等防水材料研究、检测、生产、设备制造等单位共同编制。

二、国内外相关标准情况

国内原有的《油毡能耗等级定额》JC 571-1994主要针对石油沥青纸胎油毡、油纸材料，而这些材料已被诸多新型的防水材料所取代，该标准已无实际用途。

目前，国外未见有沥青防水卷材能源消耗限额方面的标准。

三、制定的依据和目的

1.制定依据

本标准制定是根据目前我国建筑防水行业整体状况、技术水平和相关的国家产业政策，参考国内较高水平的防水材料生产企业的能耗指标来确定的沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额指标。

2. 制定目的

根据国家统计局数据显示，我国能源消费总量随着经济发展在逐年增加，2010年为32.5亿吨标准煤，2011年为34.8亿吨标准煤，2012年约为37.31亿吨标准煤。

我国的能源利用率仅为为33%，消耗的煤、电等能源是世界平均消耗的3-4倍，能源利用率过低，进而造成我国的能源浪费、紧张和环境的破坏。

目前，我国工业能耗占全国总能耗的70%以上，工业生产的主要污染物为化学吸氧量和二氧化硫排放量，我国工业的化学吸氧量约占总量的40%，二氧化硫排放量约占总量的85%。

近年来，国家把工业节能减排作为全国节能减排工作重点，经多方努力，取得较大进展。与此同时，我国工业节能和综合利用依然存在资源生产率低、高耗能设备仍在一些企业运转等问题。

目前，我国现有有规模的沥青类防水卷材企业约200-300多家，还有大量的作坊式小企业，行业集中度较低，据估计防水行业前50家企业产量不到行业总产量的30% 。2012年沥青基防水卷材产量约7亿平米，实现利润约23亿元，年销售额近260亿元，整个建筑防水行业的年能源消耗两约在1500万吨标煤。防水行业整体企业规模大多偏小，工艺设备普遍落后，环保装置不配套或不到位，生产效率低，国际竞争能力严重不足，无力进行科技和人才开发投入，难以形成可持续发展的良性循环，行业中低水平重复建设和产品的无差异化竞争现象严重。

由于没有能耗方面的限制，大量高耗能、高排放、高污染、低质量的落后产品如石油沥青纸胎油毡、沥青复合胎柔性防水卷材依然充斥市场，总产量约1.3亿平方米，不但消耗了大量能源，还对环境造成一定程度的污染，并且使防水行业整体产品品质和技术水平受到影响。

编制本标准的目的是在建筑防水材料行业建立起一套完整的能耗控制体系，完善行业企业各项能耗管理制度和统计体系，在此基础上结合建材行业节能减排要求逐步降低单位产品的能耗，促进对建筑防水行业开展能源审核，规范整个行业的环境状况，促使建筑防水行业健康发展，使建筑防水行业有更广阔的发展前景和更大的市场潜力。达到以下几个目的：

1. 产业结构调整：按照转变行业经济增长方式和节能减排的要求，全面落实国家产业政策，淘汰落后产能，坚持扶优扶强，鼓励兼并重组，提高行业集中度，引导行业结构调整，促进产业升级。

2. 产品结构调整：淘汰高耗能、高排放、高污染、低质量的落后产品，大力推广性能优良、耐久性好、系统配套的产品，拓展新产品应用领域。

3. 工艺装备结构调整：淘汰落后工艺装备，用高新技术改造传统工艺装备，提高成套装备的生产和研发能力，开发自动化水平高和节能环保的工艺装备，促进信息化和产业化融合，提升行业管理和运营水平。

4.在近期达到《建筑防水行业“十二五”发展规划》要求的目标，即：（1）淘汰年产500万平方米以下的改性沥青类（含沥青基自粘）防水卷材生产线。新建改性沥青类（含沥青基自粘）防水卷材生产线规模达到1000万平方米/年以上；（2）淘汰沥青复合胎柔性防水卷材产品及生产装备；（3）通过兼并重组，实现行业前50位的企业，主要产品的市场占有率达到50%。

5.促进行业开发高效烟气处理设施和高效改性沥青搅拌装置、多道涂覆装置、雾化冷却装置、高速卷毡装置、自动包装输送装置、幅宽卷材生产装备，促进生产装备向高效化、环保化、自动化、信息化、数字化和智能化方向发展。

为此，制定《沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额》，淘汰部分能耗大的生产线，加快建筑防水行业产业结构调整、产品结构调整、工艺装备结构调整，促进建筑防水行业向资源节约型、环境友好型产业发展。

四、制定工作过程

国家标准计划下达时，我会已基本完成行业标准《防水卷材单位产品能源消耗限额》的征求意见稿，故在此基础上，我们又进行了再次的标准编制部署，成立编制组，召开国标编制工作会，进行更广范围内的单位产品能耗调查，从而加快了国标的编制进程。

在编制过程中，成立了编制组、进行了单位能耗值的调查、多次召开工作会议反复讨论修改标准内容，在行业内进行了意见征求，编制过程中主要对单位能耗值进行了调查分析。

1.现有企业能耗调查

自2011年5月份开始，在行业内相关企业进行了不同产品能源消耗的调查工作，指标调查按月份进行，2012年又对相关企业全年能源消耗调查。调查情况如下：

2011年5月到9月，按月对防水行业内较有规模企业进行了调查，调查的产品主要是改性沥青防水卷材、本体自粘沥青防水卷材。分别采到的数据是18个（表1）、15个（表2）。

表1  改性沥青防水卷材单位产品能耗调查情况，单位：kgce/㎡

| 产量 ㎡ | 电耗 kw | 煤耗 t | 油耗 t | 除尘 电耗 kw | 烟气 电耗 kw | 水冷 却电耗 kw | 总电耗 kw | 电折 标煤 kgce | 煤折 标煤 kgce | 单位 能耗 kgce/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 499000 | 124750 | 144.71 | - | 20958 |  | 4491 | 150199 | 18459 | 103236 | 0.2439 |
| 685000 | 171250 | 198.65 | - | 28770 |  | 6165 | 206185 | 25340 | 141716 | 0.2439 |
| 1955000 | 261250 | 312 | - | 5400 | 32400 | 5400 | 304450 | 374161 | 222580 | 0.1330 |
| 252282.5 | 69600 | 115 | 0.4 | 200 | 9200 | 3496 | 82496 | 10138 | 82041 | 0.3654 |
| 1170000 | 94163 | 145 | - | 960 | 15552 | 2073 | 112748 | 13856 | 103443 | 0.1003 |
| 76350 | 10092.25 | - | 4.896 | 19 | 18.6 | 8 | 10137 | 1245 | 0 | 0.0163 |
| 600000 | 56250 | 60 | - | 3150 | 3150 | 660 | 63210 | 7768 | 42804 | 0.0843 |
| 40600 | 30000 | 24 | - | 250 | 3070 | 950 | 34270 | 4211 | 17121 | 0.5255 |
| 700000 | 175000 | 203 | - |  | 29400 | 6300 | 210700 | 25895 | 144820 | 0.2439 |
| 232057.5 | 67985 | 85 | 0.35 | 196 | 8956 | 3895 | 81032 | 9958 | 60639 | 0.3042 |
| 1264000 | 101728 | 156.6 | - | 1037 | 16801 | 2239 | 121805 | 14969 | 111718 | 0.1002 |
| 76357 | 7701 | 4.8 | - | 2443.28 |  |  | 10144 | 1246 | 3424 | 0.0612 |
| 1281800 | 103172 | 158.3 | - | 1048 | 17043 | 2272 | 123535 | 15182 | 112931 | 0.0999 |
| 810000 | 202500 | 234.9 | - |  | 34020 | 7290 | 243810 | 29964 | 167577 | 0.2439 |
| 1865000 | 250000 | 305 | - | 5500 | 31500 | 5500 | 292500 | 35948 | 217587 | 0.1359 |
| 212460 | 80000 | 120 | - | 8000 | 5000 | 3000 | 96000 | 11798 | 85608 | 0.4585 |
| 760000 | 190000 | 220.4 | - | 31920 |  | 6840 | 228760 | 28114 | 157233 | 0.2439 |
| 1302000 | 104461 | 163.4 | - | 1077 | 17245 | 2328 | 125111 | 15376 | 116569 | 0.1013 |
| 注：其中，煤的折算系数是0.7134，电的折算系数是0.1229。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  本体自粘沥青防水卷材单位产品能耗调查情况，单位：kgce/㎡

| 产量 ㎡ | 电耗 kw | 煤耗 t | 油耗 t | 除尘 电耗 kw | 烟气 电耗 kw | 水冷 却电耗 kw | 总电耗 kw | 电折 标煤 kgce | 煤折 标煤 kgce | 单位 能耗 kgce/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9600 | 8000 | 8 | 80 | 1000 | 350 | - | 9350 | 1149 | 5707 | 0.7142 |
| 34000 | 8500 | 9.86 | - | 142.8 |  | 306 | 8948 | 1099 | 7034 | 0.2392 |
| 18000 | 4500 | 5.22 | - | 756 |  | 162 | 5418 | 665 | 3723 | 0.2439 |
| 130000 | 85100 | 101 | - | 4000 | 25490 | 4000 | 118590 | 14574 | 72053 | 0.6664 |
| 810000 | 117842 | 162 | - | - | 17976 | 2745 | 138563 | 17029 | 115570 | 0.1637 |
| 460170 | 40290 | - | 16.4935 | 112 | 111.4 | 49 | 40562 | 4985 | - | 0.0108 |
| 150000 | 14000 | 15 | - | 780 | 780 | 150 | 15710 | 1930 | 10701 | 0.0842 |
| 15000 | 3750 | 4.35 | - | - | 630 | 135 | 4515 | 554 | 3103 | 0.2439 |
| 719000 | 104603 | 14.308 | - | - | 13293 | 2436 | 120332 | 14788 | 10207 | 0.0348 |
| 460237 | 26036 | 16.5 | - | 14718.56 |  |  | 40754 | 5008 | 11771 | 0.0365 |
| 725500 | 105634 | 145.6 | - | - | 13409 | 2471 | 121514 | 14934 | 10387 | 0.1638 |
| 10000 | 2500 | 2.9 | - | - | 420 | 90 | 3010 | 369 | 2068 | 0.2439 |
| 145000 | 86500 | 115 | - | 4100 | 23500 | 4050 | 118150 | 14520 | 82041 | 0.6659 |
| 20000 | 5000 | 5.8 | - | 840 | - | 180 | 6020 | 739 | 4137 | 0.2439 |
| 679000 | 98775 | 137.8 | - | - | 12568 | 2353 | 113696 | 13973 | 98306 | 0.1654 |
| 注：其中，煤的折算系数是0.7134，电的折算系数是0.1229。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

指标分析：

从表1和表2可以看出，改性沥青卷材单位产品能耗数据分布主要集中在0.15-0.30kgce/㎡，本体自粘沥青卷材单位产品能耗数据分布主要集中在0.11-0.24 kgce/㎡。

由于本次采集样品数量较少，在下达国标计划后，我们由进行了第二次调查。

2012年6月，国标委以国标委综合[2012]37号文《关于下达《专用校车系列型谱》等58项国家标准制修订项目计划的通知》，批准本国标的制定。

2012年10月初，我们召开了工作会，部署了标准增加内容编制和大范围的能好调查工作。

我们依托地方防水行业协会再次进行了沥青基防水卷材单位产品能源消耗的调查工作。截止2012年11月份，我们共调查包括东北、山东、京津冀、江浙沪和广东地区等防水卷材主要产区的近80家主要企业以及地方协会。

本次发出调查卷100份，收回67份，调查产品包括弹性体和塑性体改性沥青防水卷材和自粘聚合物改性沥青防水卷材，调查周期为2012年3月到2012年10月总的单位产品能耗值。本次调查没有包括燃油在内，经了解，目前由于油品价格较高，基本没有企业采用燃油炉供热，一般采用煤或水煤浆供热。有59家企业在回复了改性沥青防水卷材单位产品能耗调查情况，有38家企业回复了本体自粘沥青防水卷材单位产品能耗调查情况。调查企业生产的防水材料产量占2012年全国沥青基防水材料总产量的37%（2012年全年产量最终数据尚未统计完毕，所占比例应有下降）。在回复的调查中有部分企业没有提供原始的生产电耗、辅助设备和附属设施的电耗及燃耗数据。

表3  改性沥青防水卷材单位产品能耗调查情况，单位：kgce/㎡

| 产量 万㎡ | 生产设 备电耗 kw | 燃耗 t | 辅助设施 （除尘、烟气、水冷） 电耗 kw | 总电耗 kw | 电折 标煤 kgce | 燃料折 标煤 kgce | 单位 能耗 kgce/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3200 |
| 190 | 364978 | 428.3 | 91244 | 456222 | 56069.7 | 305579.7 | 0.1903 |
| 675 | 148430 | 175.2 | 37107 | 185537 | 22802.5 | 125007.1 | 0.2019 |
| 55.5 | 156644 | 190.7 | 39161 | 195805 | 24064.4 | 136058.0 | 0.2885 |
| 1259.7 | 1932086 | 3329.9 | 483021 | 2415107 | 296816.7 | 2375574.9 | 0.2121 |
| 14.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3700 |
| 181.1 | 626311 | 552.7 | -- | 626311 | 76973.6 | 394316.8 | 0.2602 |
| 54 | 190953 | 126.0 | -- | 190953 | 23468.1 | 89918.1 | 0.2100 |
| 99.26 | 161770 | 193.3 | 40442 | 202212 | 24851.9 | 137869.7 | 0.1639 |
| 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5788 |
| 7.05 | 25196 | 42.1 | 6299 | 31495 | 3870.7 | 30027.9 | 0.4808 |
| 255.8 | 996058 | 647.9 | 249015 | 1245073 | 153019.5 | 462208.7 | 0.2405 |
| 409 | 742907 | 1283.6 | 185727 | 928634 | 114129.1 | 915749.8 | 0.2518 |
| 1369.8 | 2752899 | 3612.4 | 688225 | 3441124 | 422914.1 | 2577087.2 | 0.2190 |
| 150.5 | 381050 | 400.8 | -- | 381050 | 46831.0 | 285895.7 | 0.2211 |
| 392 | 691438 | 1182.6 | 172860 | 864298 | 106222.2 | 843680.9 | 0.2423 |
| 47 | 95853 | 96.4 | -- | 95853 | 11780.3 | 68805.6 | 0.1715 |
| 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1486 |
| 1315.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2302 |
| 45.5 | 87261 | 167.1 | 21815 | 109076 | 13405.4 | 119241.6 | 0.2915 |
| 319.73 | 569314 | 1091.6 | 142328 | 711642 | 87460.8 | 778767.6 | 0.2709 |
| 594.03 | 1111140 | 1954.1 | 277785 | 1388925 | 170698.9 | 1394076.6 | 0.2634 |
| 47.5 | 94212 | 198.2 | -- | 94212 | 11578.7 | 141415.6 | 0.3221 |
| 114.03 | 180159 | 218.2 | -- | 180159 | 22141.5 | 155644.3 | 0.1559 |
| 199 | 408637 | 615.2 | -- | 408637 | 50221.5 | 438873.4 | 0.2458 |
| 401 | 839662 | 1117.4 | 209916 | 1049578 | 128993.1 | 797140.4 | 0.2310 |
| 460.3883 | 368699 | 983 | 231253 | 599952 | 0.0160 | 0.1523 | 0.1683 |
| 242.59 | 609238 | 805.3 | 152310 | 761548 | 93594.2 | 574528.3 | 0.2754 |
| 489.6 | 806348 | 1379.7 | 201587 | 1007935 | 123875.2 | 984278.3 | 0.2263 |
| 342 | 586030 | 1130.8 | 146507 | 732537 | 90028.8 | 806683.7 | 0.2622 |
| 914 | 1292910 | 2300.6 | 323228 | 1616138 | 198623.4 | 1641214.0 | 0.2013 |
| 139.77 | 146953 | 159.5 | -- | 146953 | 18060.5 | 113793.1 | 0.0943 |
| 188 | 560640 | 559.2 | -- | 560640 | 68902.7 | 398958.2 | 0.2489 |
| 9.1 | 35979 | 53.6 | -- | 35979 | 4421.8 | 38211.6 | 0.4685 |
| 46.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3099 |
| 547.2 | 1125309 | 1782.2 | 281327 | 1406636 | 172875.6 | 1271452.8 | 0.2639 |
| 10.97 | 17426 | 22.6 | 4356 | 21782 | 2677.0 | 16106.6 | 0.1712 |
| 185.34 | 290532 | 493.9 | 72633 | 363165 | 44633.0 | 352314.9 | 0.2142 |
| 52.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1430 |
| 588.67 | 971036 | 1803.7 | 242759 | 1213795 | 149175.4 | 1286790.2 | 0.2439 |
| 79.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2655 |
| 480.00 | 984141 | 1395.9 | 246035 | 1230176 | 151188.6 | 995866.7 | 0.2390 |
| 250.70 | 544789 | 666.8 | 136197 | 680986 | 83693.2 | 475660.7 | 0.2231 |
| 342.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2223 |
| 778.10 | 1256831 | 1927.6 | 314208 | 1571039 | 193080.7 | 1375174.5 | 0.2015 |
| 72.00 | 78298 | 116.3 | -- | 78298 | 9622.8 | 82979.1 | 0.1286 |
| 217.00 | 427917 | 626.5 | -- | 427917 | 52591.0 | 446978.9 | 0.2302 |
| 145.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2815 |
| 45.30 | 95933 | 135.2 | -- | 95933 | 11790.2 | 96451.7 | 0.2389 |
| 168.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2134 |
| 74.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1856 |
| 333.00 | 609869 | 1092.3 | 152467 | 762336 | 93691.1 | 779225.2 | 0.2621 |
| 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2559 |
| 95.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2180 |
| 239.11 | 364781 | 729.2 | 91195 | 455976 | 56039.5 | 520209.1 | 0.2410 |
| 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2683 |
| 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2454 |
| 96.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2363 |
| 184.00 | 356008 | 449.4 | 62458 | 418466 | 51429.5 | 320596.3 | 0.2022 |
| 注：其中，煤的折算系数是0.7134，电的折算系数是0.1229。 |  |  |  |  |  |  |  |

图1  改性沥青防水卷材单位产品能耗分布，单位：kgce/㎡

表4  本体自粘沥青防水卷材单位产品能耗调查情况，单位：kgce/㎡

| 产量 万㎡ | 生产设 备电耗 kw | 燃耗 t | 辅助设施 （除尘、烟气、水冷） 电耗 kw | 总电耗 kw | 电折 标煤 kgce | 燃料折 标煤 kgce | 单位 能耗 kgce/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.9080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0523 |
| 67.89 | 147505 | 171.1 | 24791 | 172296 | 21175.2 | 122066.9 | 0.2110 |
| 348 | 613078 | 540.6 | -- | 613078 | 75347.3 | 385648.0 | 0.1325 |
| 176 | 266576 | 366.5 | 40637 | 307213 | 37756.5 | 261438.5 | 0.1700 |
| 603.55 | 737350 | 790.0 | 82202 | 819552 | 100722.9 | 563600.9 | 0.1101 |
| 435 | 544285 | 631.4 | 91477 | 635762 | 78135.1 | 450419.6 | 0.1215 |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2100 |
| 140 | 140933 | 172.4 | -- | 140933 | 17320.7 | 122974.7 | 0.1002 |
| 556.2 | 746961 | 866.5 | 125540 | 872501 | 107230.4 | 618142.6 | 0.1304 |
| 15.92 | 11941 | 15.9 | 3815 | 15756 | 1936.4 | 11325.5 | 0.0833 |
| 60.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1600 |
| 98.5 | 170901 | 215.7 | 30464 | 201365 | 24747.8 | 153915.4 | 0.1814 |
| 99.45 | 138393 | 162.3 | 44787 | 183180 | 22512.8 | 115795.3 | 0.1391 |
| 186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1600 |
| 738.72 | 677823 | 814.5 | 90016 | 767839 | 94367.4 | 581067.7 | 0.0914 |
| 903.56 | 338678 | 586.1 | 126846 | 465524 | 57212.9 | 418124.2 | 0.0526 |
| 14.88 | 25100 | 27.1 | -- | 25100 | 3084.8 | 19315.4 | 0.1505 |
| 2081 | 2203723 | 3379.1 | 511305 | 2715028 | 333676.9 | 2410623.3 | 0.1319 |
| 5.3 | 8131 | 9.1 | -- | 8131 | 999.3 | 6521.7 | 0.1419 |
| 586.8 | 821627 | 1175.8 | 108251 | 929878 | 114282.0 | 838793.0 | 0.1624 |
| 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1200 |
| 24.6 | 53332 | 62.4 | 9490 | 62822 | 7720.8 | 44532.5 | 0.2124 |
| 41.8 | 50317 | 53.1 | -- | 50317 | 6184.0 | 37916.6 | 0.1055 |
| 55.5 | 92065 | 94.1 | -- | 92065 | 11314.8 | 67097.9 | 0.1413 |
| 36.00 | 68767 | 81.5 | -- | 68767 | 8451.5 | 58157.4 | 0.1850 |
| 275.50 | 243564 | 275.2 | -- | 243564 | 29934.0 | 196308.8 | 0.0821 |
| 110.00 | 85316 | 111.4 | 14684 | 100000 | 12290.0 | 79488.3 | 0.0843 |
| 54.18 | 135401 | 207.4 | 21492 | 156893 | 19282.1 | 147949.8 | 0.3087 |
| 13.12 | 20575 | 18.6 | -- | 20575 | 2528.7 | 13296.6 | 0.1206 |
| 25.32 | 46120 | 57.2 | -- | 46120 | 5668.1 | 40771.5 | 0.1834 |
| 1531.15 | 1440181 | 1674.0 | 194882 | 1635063 | 200949.2 | 1194235.7 | 0.0911 |
| 43.45 | 25356 | 33.7 | 4364 | 29720 | 3652.6 | 24059.1 | 0.0638 |
| 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2332 |
| 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0511 |
| 61.30 | 80918 | 112.5 | 13532 | 94450 | 11607.9 | 80249.2 | 0.1498 |
| 25.13 | 25496 | 41.9 | 3910 | 29406 | 3614.0 | 29890.4 | 0.1330 |
| 205.30 | 259789 | 327.9 | 45577 | 305366 | 37529.5 | 233947.8 | 0.1322 |
| 注：其中，煤的折算系数是0.7134，电的折算系数是0.1229。 |  |  |  |  |  |  |  |

图2  本体自粘沥青防水卷材单位产品能耗分布，单位：kgce/㎡

从表3和图1中可以看出，改性沥青卷材单位产品能耗数据分布主要集中在0.16kgce/㎡-0.28kgce/㎡；从表4和图2中可以看出，本体自粘沥青卷材单位产品能耗数据分布主要集中在0.08 kgce/㎡-0.21 kgce/㎡。考虑到目前防水行业具体状况，统计中不同规模企业、的开工率不同、生产线技术水平参差不齐、使用的同质能源品质不同、不同时间的产能利用率不同、统计分析人员的水平等因素，认为在满足满负荷生产、采取一定能好控制措施的情况下，对照已有统计手段和开工率较好的企业提供的数据，现有符合要求的生产线的改性沥青卷材单位产品能耗应在0.24 kgce/㎡或0.25 kgce/㎡，本体自粘沥青卷材单位产品能耗应在0.13 kgce/㎡或0.14 kgce/㎡，故将单位产品能耗限定值指标分别定在0.24 kgce/㎡和0.13 kgce/㎡。估计按此指标执行，可以淘汰大部分的落后产能。为避免重复建设，将单位产品能耗准入值分别定在0.20 kgce/㎡和0.10 kgce/㎡。为鼓励企业节能减排，在考虑了目前较好企业的能耗值之后，将单位产品能耗先进值分别定在0.19 kgce/㎡和0.09 kgce/㎡。

统计分析后，我们又将最后获得的单位产品能耗值分发给能耗统计做的较好的几家单位（如东方雨虹、深圳卓宝、青岛颐中、格雷斯、大明防水、盘锦禹王、潍坊宏源、广东科顺等）予以再次核实。

五、标准主要内容

适用于本标准的产品主要包括弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、塑性体（APP）改性沥青防水卷材和自粘聚合物改性沥青防水卷材等，单位产品能耗限额指标包括了现有防水卷材企业单位产品能耗限额限定值、新建防水卷材企业〈含新建生产线和技术改造的生产线〉单位产品能耗限额准入值和先进值三项，附录B给处了卷材不同厚度折算成标准厚度参考系数，附录C沥青基防水卷材单位产品能耗统计方法可以知道企业建立完善的产品能耗管理和统计制度。

1.技术指标的确定

根据我们的调查结果和相关业内专家给出的意见，并依据工信部最新发布的《防水卷材行业准入条件》，我们主要给出现有沥青基防水卷材生产企业单位产品能耗限定值（表5）、新建沥青基防水卷材（含新建生产线和技术改造的生产线）生产企业单位产品能耗准入值（表6）和沥青基防水卷材生产企业单位产品能耗先进值（表7）三个指标，其中有胎沥青基防水卷材以3.0mm计算；无胎沥青基防水卷材以1.5mm计算。

- 表5  现有沥青基防水卷材生产企业单位产品能耗限定值

| 产品名称 |  | 单位产品综合能耗限定值 （kgce/㎡） |
| --- | --- | --- |
| 沥青基防水卷材 | 有胎 | ≤0.24 |
|  | 无胎 | ≤0.13 |

- 表6 新建沥青基防水卷材（含新建生产线和技术改造的生产线）生产企业单位产品能耗准入值

| 产品名称 |  | 单位产品综合能耗准入值 （kgce/㎡） |
| --- | --- | --- |
| 沥青基防水卷材 | 有胎 | ≤0.20 |
|  | 无胎 | ≤0.10 |

- 表7  沥青基防水卷材生产企业单位产品能耗先进值

| 产品名称 |  | 单位产品综合能耗先进值 （kgce/㎡） |
| --- | --- | --- |
| 沥青基防水卷材 | 有胎 | ≤0.19 |
|  | 无胎 | ≤0.09 |

2.关于卷材不同厚度折算系数

附录B给出了卷材不同厚度折算成标准厚度参考系数表。由于各类防水卷材厚度、覆面材料、增强材料、胎体等规格非常多，造成防水卷材类型也非常多，附录B可以提供给企业一些参考，增加统计准确性。

调查企业提供了不同厚度产品的单位产品能耗情况见表8，可以看出单位产品能耗与厚度成正比例关系。

- 表8  改性沥青防水卷材不同厚度单位产品能耗调查情况

| 项目 | 电耗 |  | 燃料 |  | 单位产品 综合能耗 kgce/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电量 Kw/㎡ | 单位电耗 kgce/㎡ | 燃料 kg/㎡ | 单位燃耗 kgce/㎡ |  |
| 1078I型PE3 | 0.26 | 0.03 | 0.33 | 0.20 | 0.24 |
| 1078I型PE4 | 0.35 | 0.05 | 0.45 | 0.28 | 0.32 |
| 1078II型PE3 | 0.26 | 0.03 | 0.33 | 0.20 | 0.24 |
| 1078II型PE4 | 0.35 | 0.05 | 0.45 | 0.28 | 0.32 |
| 18242I型PE3 | 0.31 | 0.04 | 0.38 | 0.24 | 0.28 |
| 18242I型PE4 | 0.37 | 0.05 | 0.45 | 0.28 | 0.33 |
| 18242II型PE3 | 0.31 | 0.04 | 0.38 | 0.24 | 0.28 |
| 18242II型PE4 | 0.37 | 0.05 | 0.45 | 0.28 | 0.33 |
| 注：以上数据按成品8小时/天计算。 |  |  |  |  |  |

表9  卷材不同厚度折算成标准厚度参考系数

| 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、塑性体（APP）改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准产品规格 | 折算产品规格 |  |  |  | 折算系数 |
|  | 胎体 | 厚度，mm |  | 上表面材料 |  |
| 以3.0mm计 | PY、G | 3.0 |  | PE、S、M | 1.00 |
|  |  | 4.0 |  |  | 1.33 |
|  |  | 5.0 |  |  | 1.67 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |  |
| 标准产品规格 | 折算产品规格 |  |  |  | 折算系数 |
|  | 胎体 |  | 厚度，mm | 上表面材料 |  |
| 以1.5mm计 | N |  | 1.2 | PE、PET、D | 0.80 |
|  |  |  | 1.5 |  | 1.00 |
|  |  |  | 2.0 |  | 1.33 |
| 以3.0mm计 | PY |  | 2.0 | PE、S、D | 0.85 |
|  |  |  | 3.0 |  | 1.00 |
|  |  |  | 4.0 |  | 1.33 |

3.关于企业使用本标准的方法

附录C给出了现有一般生生产装备和工艺条件下的沥青基防水卷材单位产品能耗统计方法，主要包括生产装备和工艺、能耗统计范围、计量器具、能耗管理机构和人员、统计分析和改进等方面的内容，用于指导防水卷材企业建立能源消耗管理体系，更好地做好沥青基防水卷材单位产品能耗统计工作。